




TINTOMAP BASE COAT
Fornecimento e aplicação em obra de primário uniformizador liso pigmentado e colorido (tipo TintoMap Base Coat da MAPEI S.p.A.) A aplicação deve ser feita numa só demão com pincel, rolo ou por projeção, sobre superfícies curadas, perfeitamente limpas, coesas e secas.

O acabamento deve ter as seguintes características:
	Consistência:
	líquido pastoso

	Cor:
	à escolha do diretor de obra ou conforme a tabela de cores do fabricante

	Massa volúmica (EN ISO 2811-1):
	cerca de 1,41 g/cm³

	Resíduo seco (EN ISO 3251):
	cerca de 57%

	Rendimento:
	9–12 m2 /litro
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