TINTOMAP BASE COAT

Fornecimento e aplicação em obra de primário uniformizador liso pigmentado e colorido (tipo TintoMap Base Coat da MAPEI S.p.A.) A aplicação deve ser feita numa só demão com pincel, rolo ou por projeção, sobre superfícies curadas, perfeitamente limpas, coesas e secas.

O acabamento deve ter as seguintes características:

| Consistência: | líquido pastoso |
| --- | --- |
| Cor: | à escolha do diretor de obra ou conforme a tabela de cores do fabricante |
| Massa volúmica (EN ISO 2811-1): | cerca de 1,41 g/cm³ |
| Resíduo seco (EN ISO 3251): | cerca de 57% |
| Rendimento: | 9–12 m2 /litro |